| MECHANIKA ZEMIN | 28.07.2026 |
| --- | --- |

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

| NÁZEV ÚKOLU : ČÁSLAV TYRŠOVA | ČÍSLO ÚKOLU :20204258 |
| --- | --- |

|  | SONDAxsonx |  | KS 1 | KS 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HLOUBKA [m] xhlx |  | 1,2 - 1,5 | 1,5 - 1,8 |  |  |
|  | LAB. Č. xcvzx |  | 75 | 76 |  |  |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | POLOPORUŠ. | POLOPORUŠ. |  |  |
| VLHKOST |  | x4x | 0,125 | 0,206 |  |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  | [%]x12x | 32 | 34 |  |  |
| MEZ PLASTICITY |  | [%]x13x | 19 | 19 |  |  |
| INDEX PLASTICITY |  | [%]x14x | 13 | 15 |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN EN 14688-2 |  | x18x | Si | Si |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 1001 |  | x19x | F6 CL | F6 CL |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 6133 |  | x26x | F6 CL | F6 CL |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 |  | x58x | F6 CL | F6 CL |  |  |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ |  | x21x | PEVNÁ | TUHÁ |  |  |
| INDEX KONZISTENCE |  | x22x | 1,50 | 0,90 |  |  |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY |  | x23x | 4,33 | 3,00 |  |  |
| BARVA VZORKU |  | x24x | OKR TMAVÝ | OKR TMAVÝ |  |  |
| TVAR ZRN |  | x27x | nestanoveno | nestanoveno |  |  |
| TVAR ZRN |  | x28x | nestanoveno | nestanoveno |  |  |

Příloha č. 7a