SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií pro velkosériovou výrobu jednorázového zdravotnického oblečení a pomůcek OOP do společnosti 2P SERVIS s.r.o. – část 2 Laminovací stroj“

| Laminovací stroj |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Maximální rozměry | 2000 x 2100 x 2100 (výška) |  |
| Typ předení | Zespodu nahoru |  |
| Skříň | Kovová, lakovaná |  |
| Materiál v oblasti podavače | PE 1000, vysokohustotní, chemicky odolný |  |
| Materiál sběrače | Nerezová ocel |  |
| Osvětlení | LED |  |
| Celková váha | méně než 650 kg |  |
| Vysokonapěťové napájení | 4 vysokonapěťová napájení (nezávisle nastavitelná) Min. 40kV Přesnost 0,1 kV Minimálně 4 tryskové tyče s vícero tryskami Každá skupina trysek je spojena s nezávislým vysokonapěťovým napájením |  |
| Vstřikovací pumpy | 4 vstřikovací pumpy Průtok 0,01ml - 4464 ml/h Přesnost 0,01 ml Kompatibilní se všemi komerčními vstřikovači Každá skupina trysek je spojena s nezávislou vstřikovací pumpou Možnost práce až se 4 nezávislými polymery |  |
| Minimální počet trysek | 56 |  |
| Minimální počet napájecích trubek | 4 |  |
| Minimální počet trysek v každé trubici | 14 |  |
| Možnost práce jen s jednou tryskou | Ano |  |
| Materiál napájecích trubek | Hliník |  |
| Materiál trysek | Elektricky vodivá nerezová ocel |  |
| Vnitřní průměr trysky | 0,8 mm |  |
| Minimální požadovaný objem pro napájení jedné trysky | 3 ml |  |
| Minimální požadovaný objem každé skupiny napájecích trubek | 15 ml |  |
| Minimální požadovaný objem při plném zatížení | 50 ml |  |
| Předací vzdálenost | 30 - 280 mm |  |
| Úprava předací vzdálenosti | automatická |  |
| Přesnost předací vzdálenosti | 1 mm |  |
| Typ sběrače | Navíjecí sběrač |  |
| Minimální šířka pro ukládání vláken | 550mm |  |
| Rychlost navíjení substrátu | 0,1m/min - 10 m/min |  |
| Systém pro zajištění stejnorodé vrstvy | Opakovaný pohyb v ose X |  |
| Zdvih systému pro zajištění stejnorodé vrstvy | 20 mm - 80 mm |  |
| Rychlost systému pro zajištění stejnorodé vrstvy | 5 - 50 mm/sek |  |
| Uživatelské rozhraní | 12" dotykový ovládací panel Úplná možnost ovládání všech parametrů Ukládání a načítání všech parametrů |  |
| Bezpečnostní funkce | Bezpečnostní dveře Bezpečnostní vypínač a bezpečnostní relé Varovné světlo Elektricky izolovaná a uzemněná skříň Přepěťová ochrana |  |
| Technické požadavky | 110 - 120 V střídavého napětí nebo 220 - 240 V střídavého napětí Max 25A |  |
| Vyhřívání v prostoru nanášení vrstvy | Max. 40°C |  |
| Řízení vlhkosti v prostoru nanášení vrstvy | Mezi 25% až do vlhkosti okolí |  |