SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce

„Pořízení Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o. – II. etapa – část 5 – Spektometr“

| Spektometr |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| RTG lampa | napětí lampy ≥ 50 kV |  |
|  | výkon lampy ≥ 2 W |  |
|  | anoda lampy z Ag |  |
| Kalibrace | automatická (před každým měření) |  |
| Filtry pro zvýšení citlivosti pro jednotlivé skupiny prvků | ANO |  |
|  | ≥ 6 filtrů |  |
| Analytický stativ | ANO vnitřní rozměry minimálně 150x150x30 mm |  |
| Kamery | minimální počet kamer 1 ks |  |
|  | kamera vzorku (měřeného místa) |  |
| Fokusace (Zmenšení měřené plochy) | na průměr ≤3 mm (Kontrola bude provedena přes fluorescenční terčík.) |  |
| Analýza lehkých prvků při fokusaci | ANO |  |
| Vestavěný displej | ANO |  |
| Požadované módy | RoHS, Kovy a slitiny, Měření tloušťky pokovení |  |
| RoHS | - analýza shody či neshody těžkých kovů a zakázaných látek v souladu s nařízením vlády RoHS2 - automatická detekce typu materiálu kov/polymer/směs(kovů a polymeru) - schopnost rozeznat prvky: Pb, Hg, Cd, Cr, Br |  |
| Kovy a slitiny | -analýza složení materiálu a určení jeho jakosti -výsledkem měření musí být srovnání s předdefinovanými materiálovými normami - v případě, že se materiál s normou zcela neshoduje, tak musí být vyhodnoceno, u jakého prvku je tato neshoda a v jaké míře - možnost definice dalších materiálový norem - schopnost rozeznat alespoň prvky: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Sc, Sr |  |
| Měření tloušťky pokovení | -mód pro měření tloušťky pokovení v µm -schopnost rozeznat alespoň prvky: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Au, Pb, Bi |  |
| Export dat z přístroje | Bezdrátové připojení k PC, připojení k PC pomocí USB kabelu |  |
| Krytí | minimálně IP54 |  |
| Rozsah pracovních teplot | minimálně -10 až 50 °C |  |
| Hmotnost přístroje | ≤ 1,5 kg |  |
| Příslušenství |
| Software | Analytický software |  |
| Baterie pro provoz spektrometru | 2 ks |  |
| Transportní kufr | ANO |  |