SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Kesselgruber s.r.o. – část 3 – Regály“

| Skladové Regály |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Stojiny |
| Profil 90 mm | Ano |  |
| Profil 110 mm | Ano |  |
| Síla materiálu | 2 mm |  |
| Ocel S350 GD | Ano |  |
| Kvalita zinkování Z200 | Ano |  |
| Nosníky |
| Profil 80x40 mm, síla 1,2 mm | Ano |  |
| Profil 130x45 mm, síla 1,5 mm | Ano |  |
| Profil 160x50 mm, síla 1,5 mm | Ano |  |
| Ocel S355 MC | Ano |  |
| Demontovatelné kotvící šrouby 10x90 | Ano |  |
| Kotvení min na tři šrouby/rám | Ano |  |
| Přestavitelný po 50 mm | Ano |  |

Přílohami této specifikace předmětu plnění pro část 3 jsou dva situační výkresy.