Specifikace předmětu plnění

„Zavedení výroby kompozitních koextrudovaných profilů na bázi bezhalogenových směsí pro novou generaci parapetních okenních systémů - Část 1 – Technologie pro koextruzi“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Koextrudéry na PVC (prášek i granulát) – 2 ks |
| Počet šneků | 2 (paralelní nebo konické) |  |
| Řízení | Mikroprocesor - PLC |  |
| Počet vyhřívaných zon | Min. 4 |  |
| Adaptér na nástroj | 1 ks |  |
| Teplotní čidla | 3 ks |  |
| Chlazení | vzduchové |  |
| Nasávání materiálu | vakuové (granule i prášek) |  |
| Výkon Koextruderu | 40 – 60 kg/ hod (PVC) |  |
| Tlaková kontrola | Čidlo na výstupu |  |
| Výrobní koextrudní nástroj (parapet 415 obounosý) – 1 ks |
| Co-extruzní tryska s topnými tělesy | ANO |  |
| Kalibrace o šíři 250 mm | 2 – 3 x |  |
| Vakuová nádrž 3 m | 2 x |  |
| Nerezová vložka ve tvaru profilu pro vakuovou nádrž | 25 – 35 ks |  |
| Výrobní rychlost profilu | 1,2 – 1,8 m/min |  |
| Pozn. Bude umístěn na Extruderu CMT-80 (konické šneky) s kalibračním stolem s pěti vývěvami |
| Výrobní koextruzní nástroj (parapet 602 mm obounosý) – 1 ks |
| Co-extruzní tryska s topnými tělesy | ANO |  |
| Kalibrace o šíři 250 mm | 2 – 3 x |  |
| Vakuová nádrž 3 m | 1 x |  |
| Nerezová vložka ve tvaru profilu pro vakuovou nádrž | 15 – 20 ks |  |
| Výrobní rychlost profilu | 1,2 – 1,8 m/min |  |
| Pozn. Bude umístěn na Extruderu CMT-80 (konické šneky) s kalibračním stolem s pěti vývěvami |
| In-line olepovací linka na extruzi profilů – 2 ks |
| Pracovní výška | 1050 + 100 mm |  |
| Délka | 3000 mm |  |
| Šířka | 1000 mm |  |
| Výška | 2300 mm |  |
| Šířka fólie | 15 – 720 mm |  |
| Rychlost posuvu | 1 – 4 m/min |  |
| Napětí | 400 V |  |
| Typ lepidla | Hotmelt PUR – 18 kg zásobník |  |
| Kapotování | ANO (celé kvůli prašnosti v průběhu extruze) |  |
| Krycí folie | ANO (vč. nanášeče) |  |