SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení společnosti GASCONTROL PLAST, a.s.“

| DRTÍCÍ soustava |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ………….. (doplní účastník) |
| Drtící soustava složená z jednohřídelového drtiče a nožového mlýnu |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon | 1000 – 1500 kg/h |  |
| Drcený materiál - HDPE trubky D 630 mm se silou stěny do 85 mm a PP desky o rozměru 1500 x 1000 x 20 mm | Ano |  |
| Výsledná frakce 10 mm | Ano |  |
| 1 ks klece pro snadnou manipulaci pro trubky až do D 630 mm | Ano |  |
| Dopravníky s odprášením dle hygienických standardů | Ano |  |
| Bezobslužná magnetická separace kovů mezi drtičem a mlýnem | Ano |  |
| Automatické hlídání přetížení linky a vzájemné vazby jednotlivých strojů v lince | Ano |  |
| Jednohřídelový drtič |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon předdrtiče | Min. 2 x 45 kW |  |
| Bez použití převodovek pro snížení namáhání hřídele kroutícím momentem | Ano |  |
| Univerzální vyklápěcí zařízení pro trubku do velikosti až | D 630 |  |
| Vyklopení klece s trubkami menších dimenzí | Ano |  |
| Speciální dotlak proti vyskakování trubek z drtícího prostoru | Ano |  |
| Možnost změn parametrů linky pro jiný typ zatížení | Ano |  |
| Nožový mlýn |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon nožového mlýnu | Min. 90 kW |  |
| Podávací zařízení na desky s tloušťkou 1 – 20 mm | ANO |  |
| Oboustranné ostří | ANO |  |
| Svěrné upínání | ANO |  |
| Počet řad statorových nožů | Min. 3 |  |
| Počet řád rotorových nožů | Min. 5 |  |
| Šikmá geometrie střihu rotoru a statoru | Ano |  |
| Technické řešení tvaru rotoru pro drcení desek inline se vstupem přímo na třetí statorový nůž | Ano |  |
| Hydraulické otevírání a zavírání celého mlecího prostoru pro snadný přístup k nožům a sítu | Ano |  |
| Snímací zařízení zatížení stroje s možností zastavení stroje před ním až do odeznění přetížení | Ano |  |
| Technické řešení ochrany mlýna pomocí snadno vyměnitelných střižných šroubů | Ano |  |